## 粗集料堆积密度试验任务书

一、实训目的

通过粗集料堆积密度试验，使学生了解试验涉及标准规程和相关仪器设备的基础知识，熟悉粗集料松散与紧装堆积密度试验检测方法，具备评定粗集料堆积密度的试验操作技能，满足道路检测人员资格取证要求。

二、实训内容

1.试验规范：GB/T 14685-2011《建筑用碎石、卵石》

2.标定容积筒的容积

3.粗集料松散堆积密度试验操作

4.粗集料紧装堆积密度试验操作

5.试验数据处理

6.评定细集料堆积密度

7.6S整理试验室

三、实训要求

1.以小组形式完成试验操作

2.完成个人试验报告

四、实训场地

临渭校区集料检测实训室107

五、实训纪律及安全

1.每组按照5-6人划分小组，各小组指定一名组长负责安全纪律和所有实训试验。

2.班级干部各负其责，协助组长工作，按质、按量、按时完成所有实训内容。

3.实习内容提前安排进行，各组之间前后次序可适当调整，防止互相影响。

4.一切听从实习老师安排，不能单独行动。

6.每位同学必须注意安全、保证自己和其他同学的安全、防电、防机械事故。

7.每位同学应当严格遵守实训纪律、自觉按实验室规范进行各项操作。

七、考核方式及成绩评定

根据平时考勤、试验操作、实训报告、学生互评、模拟试题完成情况综合评定实训成绩。

## 钢筋分布及保护层厚度检测实训指导书

一、应用范围

混凝土中钢筋分布及保护层厚度的检测针对主要承重构件或承重构件的主要受力部位，或钢筋锈蚀电位测试结果表明钢筋可能锈蚀活化的部位，以及根据结构检算及其他检测需要确定的部位。在下列情况下需对其检测：

1.用于估测混凝土中钢筋的位置、深度和尺寸。

2.在无资料或其他原因需要对结构进行调查的情况下。

3.进行其他测试之前需要避开钢筋进行的测试。

二、检测方法及原理

1.检测方法：采用电磁法无损检测方法确定钢筋位置，辅以现场修正确定保护层厚度，估测钢筋直径，量测值精确至毫米。

2.检测原理：仪器探头产生一个电磁场，当某条钢筋或其他金属物体位于这个电磁场内时，会引起这个电磁场磁力线的改变，造成局部电磁场强度的变化。电磁场强度的变化和金属物大小与探头距离存在一定的对应关系。如果把特定尺寸的钢筋和所要调查的材料进行适当标定，通过探头测量并由仪表显示出来这种对应关系，即可估测混凝土中钢筋位置、深度和尺寸。                                                  图4-5-1  电磁感应法检测钢筋保护层厚度

三、仪器技术要求

1．检测仪器的技术要求

检测仪器一般包含探头、仪表和连接导线，仪表可进行模拟或数字的指示输出，较先进的仪表还具有图形显示功能，仪器可用电池或外接电源供电。

图4-5-2  混凝土厚度测试仪器                    图4-5-3  混凝土厚度测试

2．钢筋保护层测试仪的技术要求

(1)钢筋保护层测试仪应通过技术鉴定，必须具有产品合格证。

(2)仪器的保护层测量范围应大于120rrm。

(3)仪器的准确度应满足：

①，。

②，。

③，。

(4)适用的钢筋直径范围应为，并不少于符合有关钢筋直径系列规定的12个档次。

(5)仪器应具有在未知保护层厚度的情况下，测量钢筋直径的功能。

(6)仪器应能适用于温度0—40℃、相对湿度≤85%、无强磁场干扰的环境条件。

(7)仪器工作时应为直流供电，连续正常工作时间不小于6h。

四、仪器的标定

(1)钢筋保护层测试仪使用期间的标定校准应使用专用的标定块。当测量标定块所给定的保护层厚度时，测读值应在仪器说明书所给定的准确度范围之内。

(2)标定块由一根的普通碳素钢筋垂直浇铸在长方体无磁性的塑料块内，使钢筋距四个侧面分别为15mm、30mm、60mm、90mm，如图4-5-4所示。

(3)标定应在无外界磁场干扰的环境中进行。                               图4-5-4 标定块

(4)每次试验检测前均应对仪器进行标定，若达不到应有的准确度，应送专业机构维修检验。

五、操作程序

1．混凝土结构钢筋分布状况调查的范围

其范围应为主要承重构件或承重构件的主要受力部位，或钢筋锈蚀电位测试结果表明钢筋可能锈蚀活化的部位，以及根据结构检算及其他检测需要确定的部位。

2．测区布置原则

(1)按单个构件检测时，应根据尺寸大小，在构件上均匀布置测区，每个构件上的测区数不应少于3个。

(2)对于最大尺寸大于5m的构件，应适当增加测区数量。

(3)测区应均匀分布，相邻两测区的间距不宜小于2m。

(4)测区表面应清洁、平整，避开接缝、蜂窝、麻面、预埋件等部位。

(5)测区应注明编号，并记录测区位置和外观情况。

(6)测点数量及要求：

①对构件上每一测区应检测不少于10个测点。

②测点间距应小于保护层测试仪传感器长度。

(7)对某一类构件的检测，可采取抽样的方法，抽样数不少于同类构件数的30%，且不少于3件，每个构件测区布置按单个构件要求进行。

(8)对结构整体的检测，可先按构件类型分类，再按类型进行检测。

3．测量步骤

(1)测试前应了解有关图纸资料，以确定钢筋的种类和直径。

(2)进行保护层厚度测读前，应先在测区内确定钢筋的位置与走向，做法如下：

①将保护层测试仪传感器在构件表面平行移动，当仪器显示值最小时，传感器正下方即是所测钢筋的位置。

②找到钢筋位置后，将传感器在原处左右转动一定角度，仪器显示最小值时传感器长轴线的方向即为钢筋的走向。

③在构件测区表面画出钢筋位置与走向。

(3)保护层厚度的测读。

①将传感器置于钢筋所在位置正上方，并左右稍稍移动，读取仪器显示最小值即为该处保护层厚度。

②每一测点值宣读取2—3次稳定读数，取其平均值，精确至1mm。

③应避免在钢筋交叉位置进行测量。

(4)对于缺少资料、无法确定钢筋直径的构件，应首先测量钢筋直径。对钢筋直径的测量宜采用5—10次测读，剔除异常数据，求其平均值的测量方法。

六、影响测量准确度的因素及修正

1．影响测量准确度的因素

(1)外加磁场的影响，应予避免。

(2)混凝土若具有磁性，测量值需加以修正。

(3)钢筋品种对测量值有一定影响，主要是高强钢筋需加以修正。

(4)不同的布筋状况，钢筋间距影响测量值，当时需修正测量值。其中，为钢筋净间距( mm)，即钢筋边缘至边缘的间距；为保护层厚度，即钢筋边缘至保护层表面的最小距离。

2．保护层测量值的修正

当钢筋直径、材质、布筋状况、混凝土性质都确知时，才能准确测量保护层厚度，而实际测量时，往往这些因素都是未知的。

(1)仪器测量直径档的选择：

两根钢筋横向并在一起（图4-5-5），等效直径；

两根钢筋竖向并在一起（图4-5-6），等效直径。

图4-5-5  两根钢筋横向并在一起           图4-5-6  两根钢筋竖向并在一起

(2)用标准垫块进行综合修正，这种方法适用于现场检测，标准垫块用硬质无磁性材料制成，例如，工程塑料或电工用绝缘板，平面尺寸与仪器传感器底面相同，厚度为10mm或20mm，修正系数计算方法如下：

①将传感器直接置于混凝土表面已标好的钢筋位置正上方，读取测量值。

②将标准垫块置于传感器原混凝土表面位置，并把传感器放于标准垫块之上，读取测量值

，则修正系数为：

(4-5-1)

③对于不同钢种和直径的试块应确定各自的修正系数，每一修正系数应采用3次平均求得。

(3)用校准孔进行综合修正，这也是现场校准测量值的有效方法。

①用6mm钻头在钢筋位置正上方，垂直于构件表面打孔，手感碰到钢筋立即停止，用深度卡尺量测钻孔深度，即为实际的保护层厚度，则修正系数为：

(4-5-2)

式中：—仪器读数值。

②对于不同钢种和直径的试块应打各自的校准孔，一般应不少于2个，求其平均值。

(4)现场检测的准确度。经过修正后确定的保护层厚度值，精确度可在10%以内，因混凝土表面的平整度及各种影响因素仍会给测量带来误差。

(5)用图示方式注明检测部位及测区位置，将各个测区的钢筋分布、走向绘制成图，并在图上标注间距、保护层厚度及钢筋直径等数据。

七、钢筋分布及保护层厚度的评定

1．数据处理

(1)首先根据某一测量部位各测点混凝土厚度实测值，按下式求出混凝土保护层厚度平均值。(精确至0. 1mm)。

(4-5-3)

式中：—结构或构件测量部位测点混凝土保护层厚度，精确至1mm；

—测点数。

(2)按照下式计算确定测量部位混凝土保护层厚度特征值(精确至0.1mm)：

(4-5-4)

式中：—测量部位测点保护层厚度的标准差，精确至0.1mm;

一合格判定系数值，按表4-5-1取用。

混凝土保护层厚度合格判定系数值                     表4-5-1

|  | 10~15 | 16~24 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.695 | 1.645 | 1.595 |

2．结果评定

根据测量部位实测保护层厚度特征值。与其设计值的比值，混凝土保护层厚度对结构钢筋耐久性评判可参考表4-5-2中的经验值。

钢筋保护层厚度评定标准                        表4-5-2

| / | 对结构钢筋耐久性的影响 | 评定标度 |
| --- | --- | --- |
| >0.95 | 影响不显著 | 1 |
| (0.85,0.95] | 有轻度影响 | 2 |
| (0.70,0.85] | 有影响 | 3 |
| (0.55,0.70] | 有较大影响 | 4 |
|  | 钢筋易失去碱性保护，发生锈蚀 | 5 |